新竹縣政府查驗管溝、道路維修加舖工程瀝青混凝土品質抽驗紀錄

| 工程名稱： | 抽驗日期： |
| --- | --- |
| 主辦機關： |
| 監造單位： |
| 施工廠商： |
| 開工日期： | 完工日期： |
| 保固期限： |
| 抽查紀錄 |
| 平整度檢驗： （完成後之一搬公路路面應具平順、緊密及均勻之表面。以3m長之直規沿平行於或垂直於路中心線之方向檢測，其任何一點高低，面層不得超過[±0.6cm]）（施工綱要規範第02742章3.3.7） 檢驗位置： 。 現場量測值： 。 厚度檢驗： （路面完成後，每[1000㎡]鑽心取樣1~3件。厚度檢測結果，不得少於設計厚度[10%]。）（施工綱要規範第02742章3.3.8） 鑽心位置： 。 試體個數： 。 現場量測值： 壓實度檢驗： （用馬歇爾夯壓方法在室內做[6個]試體之夯壓試驗求其平均密度，然後做[5處]工地密度試驗求其平均值，該平均值應達到室內平均密度之[96%]以上，且任一工地密度不得低於室內平均密度之[94%]）（施工綱傲規範第02742章3.3.6） 位置： 。 |
| 送驗紀錄 |
| TAF實驗室： |
| 送驗日期： 送驗單位： 送驗人： 送驗結果： |
| 簽署欄： |
| 主辦機關 | 監造單位 | 施工廠商 |
| 職稱： |  |  |
| 姓名： |  |  |