新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 09 月 19 日 |
| 標案名稱 | 竹北市文興路(自強三路至自強南路)北側人行道改善等工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 東和工程顧問有限公司 | 監造單位 | 東和工程顧問有限公司 | 承包商 | 恆鉅土木包工業股份有限公司 |
| 發包預算 | 3,894(千元) | 契約金額 | 3,420(千元) |
| 工程概要 | 人行道改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年09月18日止： 一、工程累計進度：預定 80％；實際 92.07％； 二、經費累計支用：預定 1,740千元；實際 1,796千元。 三、目前進行 放樣、人行道打除、清水溝、廢方清運、鋼筋及模板組立、灌漿、養護、紙模地坪施作 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 08 月 03 日至 111 年 09 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關已有一次督導，並填具督導紀錄且缺失已改善完成。 二、監造單位:監造之技師能赴現場進行兩次實地查核與督導，並記載不合格事項，且辦理27次工程抽查。 三、承攬廠商:(1)材料試驗取樣依規定提送材料檢驗申請單。(2)各項自主檢查表皆能有總表。(3)施工日誌能確實記載重要事項紀錄。 四、材料設備檢驗與管制:(1)依契約進行混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。(2)混凝土之氯離子含量檢測結果符合規定。 五、安全衛生:工區外安全警示防護措施完善。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關未於監造計畫與施工暨品質計畫以公所用印核定。 (4.01.99) 2.監造單位:監造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.02.01.01) 3.監造單位:(1)模板工程施工抽查的結構尺寸實際檢查值與檢查標準誤差過大。(2)部分抽查紀錄表未填寫實際抽查情形，如鋼筋工程施工抽查紀錄表的鋼筋數量。 (4.02.03.04) 4.監造單位:監造報表記載過於簡略，且應為「監造報表」，非「監工報表」。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節且未完整填寫提送日期。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:(1)部分品管自主檢查表未確實記載檢查值，如模板工程施工自主檢查表。(2)鋼筋自主檢查表及點焊鋼絲網等自主檢查表未填自主抽查標準值。 (4.03.04) 7.(1)文興路197號前原有制水閥以水泥覆蓋，應改善。(2)紙模地坪多處伸縮縫施作不當，呈現裂縫現象。 (5.07.01.99) 8.(1)部分熱浸鍍鋅格柵與手孔蓋表面汙損。(2)文興路與莊敬南路口的導盲磚未上漆。(3)文興路321號前紙模壓花不確實。 (5.07.02.99) 9.(1)文興路197號前有塊連鎖磚凸出且鬆動，應予翻修。(2)文興路315號前紙模地坪有腳印，且有紙模地坪突出人行道界線。(3)A段文興路165號前連鎖磚與緣石間縫過大。 (5.08.09.05) 10.文興路與自強五路口工區行人臨時步道之交通指引措施不完備。 (5.14.00.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 水溝蓋之鋼筋予人行道之銲接鋼絲網彼此應有搭接。水溝蓋之鋼筋應有足夠的伸展長度或錨定。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |