|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年02月18日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 尖石鄉玉峰村整體道路品質改善工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 榮邦營造有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 10,785.592千元 | 契約金額 | 10,616.000千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 尖石鄉玉峰村整體道路品質改善工程 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年02月15日止： 一、工程累計進度：預定 52.00％；實際99.89％； 二、經費累計支用：預定 2782.000千元；實際 4055.000千元。 三、目前進行 工程施作中 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(未填) 外聘：林耀星、童健飛 | 開工及 預定完工日期 | 111年12月22日 至 112年04月07日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：羅瑞瑚、張文華 | 查核分數 (等級) | 81.00(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:(1).主辦機關，不定期督導工程施工。(2)監造計劃書依規辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫依規審查。(2) 施工進度超前甚多，督導得力。 3.承攬廠商:(1)品管組織架構符合規定。(2( 專任工程人員，定期督察工地。 (3)依規定提送施工計畫與品質計畫並奉主辦機關核定 4.施工品質:水泥混凝土鋪面施工平整度尚可。 5.材料設備檢驗與管制:預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2) 混凝土試驗報告施工廠商均有判讀。(3) 點焊網材料依規辦理送審。 6.安全衛生:依規辦理安衛項目檢查。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關:督導工程施工，請補督導人員照片，併紀錄存卷。【L】(4.01.04.02) 2.監造單位:預拌混凝土抽查紀錄表，抽查標準，部分項目未量化。【L】(4.02.01.10) 3.品質造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經 費多寡刪減章節。 【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商 混凝土自主檢查表，檢查標準，未量化。【L】(4.03.12.02) 5.水泥混凝土路面0K＋620、＋640、＋820、施工後表面有裂紋，請改善。【L】(5.01.02) 6.混凝土完成面水平度不佳,銜接處不平整有高差問題。【L】(5.01.03) 7. 水泥混凝土路面全線伸縮縫施工未確實，請改善。【L】(5.01.05) 8.水泥混凝土路面0K＋800至860、靠山側、未留設邊溝排水，請改善。【L】(5.01.99) 9.0k+876右側橋梁排水孔堵塞未清理影響排水【L】(5.07.01.05) 10.混凝土無配比及粒料篩分析報告【L】(5.10.01.01) 11.預拌混凝土未做強度品控分析。【L】(5.10.99) 12.施工現場交通警告設施不足【L】(5.14.07) 13.預拌混凝土未做強度品控分析。【L】(5.15.99) 缺點總計扣點數0 點 |  |
|  |  | 規劃設計問題 及建議 | 轉彎處因超高佈設而造成路外側與路面有30公分之高差,建議用回填土以填平,以防止車輛誤闖而有翻車之疑。 |  |
|  |  | 品質指標 | 環境：80.90分； 安全：80.00分； 強度：76.00分； 美觀：80.90分； 功能：80.90分。 |  |
|  |  | 其他建議 | 本工程全線約2公里,路寬約3~5公尺,一邊為下邊坡較深山谷地形且高差甚大,建議應於道路兩側劃設"路面邊線"之標線,以利維持路面行車安全。 |  |
|  |  | 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  |  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |