新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.30

工程名稱：108年度橫山鄉全鄉瀝青道路養護及改善工程(開口契約)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6087  廢棄物未清理。(如工區十六之0K+73等現場道路邊殘留AC廢料，未清除) | | |
| 說明 | | 廢棄物未清理。(如工區十六之0K+73等現場道路邊殘留AC廢料，未清除) |
| IMG_6081  瀝青鋪面壓實度不合規範。(16工區0K+22~30處之收邊瀝青混凝土有裂縫及0+120以後路段有粒料分離現象) | | |
| 說明 | 瀝青鋪面壓實度不合規範。(16工區0K+22~30處之收邊瀝青混凝土有裂縫及0+120以後路段有粒料分離現象) | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.30

工程名稱：108年度橫山鄉全鄉瀝青道路養護及改善工程(開口契約)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6095  現場完成瀝青鋪面龜裂嚴重。(16及19工區均有發現，尤其19工區已完成路面有龜裂及縱向裂縫，請全段檢查並改善。 | | |
| 說明 | | 現場完成瀝青鋪面龜裂嚴重。(16及19工區均有發現，尤其19工區已完成路面有龜裂及縱向裂縫，請全段檢查並改善。) |
| IMG_6094  (16及19工區均有發現，尤其19工區已完成路面有龜裂及縱向裂縫，請全段檢查並改善。) | | |
| 說明 | (16及19工區均有發現，尤其19工區已完成路面有龜裂及縱向裂縫，請全段檢查並改善。) | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.30

工程名稱：108年度橫山鄉全鄉瀝青道路養護及改善工程(開口契約)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6085  16工區0K+22~30處之收邊瀝青混凝土有裂縫及0+120以後路段有粒料分離現象) | | |
| 說明 | | 16工區0K+22~30處之收邊瀝青混凝土有裂縫及0+120以後路段有粒料分離現象) |
| IMG_6099  尤其19工區鋪面更為明顯，請主辦單位會同監造與承包商研議改善方法，以維道路品質及用路人安全。 | | |
| 說明 | 工地現場路面有多處道路鋪面嚴重龜裂現象，尤其19工區鋪面更為明顯，請主辦單位會同監造與承包商研議改善方法，以維道路品質及用路人安全。 | |