新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 查核日期 | 110 年 11 月 11 日 |
| 標案名稱 | 新埔鎮內立里7處鄉間道路修復工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 揚威營造有限公司 |
| 發包預算 | 1,875(千元) | 契約金額 | 1,292(千元) |
| 工程概要 | 鋪設5cm密級配A.C 4150m2 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年11月10日止： 一、工程累計進度：預定 82.96％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 668千元；實際 1,279千元。 三、目前進行 申報竣工查驗 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕 內聘：王金倉 | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 10 月 01 日至 110 年 11 月 29 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)督導紀錄完整，記載落實。 二、監造單位:(1)材料設備送審管制總表，製作完整確實。(2)落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員督導紀錄詳實。(2)施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。 四、施工品質:瀝青混凝土路面舖設平整度良好。 五、材料設備檢驗與管制:(1)依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。(2)瀝青馬契爾試驗報告均有判讀簽章。 六、安全衛生:職安教育訓練內容完整具體，符合本工程需求。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫架構未依品管要點規定之基本內容製作並簡化，請改善。 (4.02.01.01) 2.監造單位:監造計畫於110年9月27日核准，而施工與品質計畫於110年9月28日核准，時間太近，無法按監造計畫來撰寫，請改進 。 (4.02.01.03) 3.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.05) 4.監造單位:監造計畫內施工抽驗流程圖，未訂定瀝青刨除檢停點。 (4.02.01.06) 5.承攬廠商:11月03日瀝青混凝土自主檢查表，黏油噴灑量未記載實際檢測值。 (4.03.04) 6.E工區E+150處，殘留瀝青廢渣未清理。 (5.05.09) 7.(1)A工區A+135右側有壓實不完整有裂痕。(2)E工區E+080 瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙處有樹枝之殘枝未清除。 (5.07.02.11) 8.A工區瀝青鋪面壓實度不合規範。(在A+126彎道附近有粒料分離現象) (5.07.02.12) 9.A工區A+126水溝鑄鐵蓋板被瀝青噴灑粘層沾汙，請加以清潔。 (5.07.02.25) 10.(1)A工區之工區前後與原道路交界處的處理（平整、美觀）應再加強。(2)A+120瀝青黏層舖灑汙染電線桿底座，請加以清除。 (5.07.02.99) 11.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 相關道路做為居民進出使用使用，建議可考量劃設路面邊線，以輔助在沒有路燈之下安全性。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |